微机控制电液伺服四柱试验机

采用高精度传感器、测量放大器进行数据采集，实训负荷、变形、位移等工程量的显示、处理，试验控制方式采用闭环控制实现位移、大变形、弹性模量和力控多种控制方式进行加荷控制和恒定保持控制。

- 性能参数

型号：YE-1000

公称压力：1000KN

滑块回程力：160KN

顶出压力：190KN

液体最大工作压力：25KN

滑块下平面距工作台上平面最大距离：880mm

滑块最大行程：600mm，位移分辨率0.01mm

滑块行程速度：

空载下行  120mm/min

工作范围  1～600mm/min

工作台面有效尺寸：720×580mm

立柱中心距：800（左右）×580（前后）mm

工作台距地面高：770 mm

外形尺寸：950（长）×580（宽）×3020（高）mm

电机功率：7.5KW

主机重量：3500Kg

全机总重：4000Kg

2、应用范围

主要用于检测、研究金属材料和非金属材料及其构件的静态拉伸、压缩、弯曲、剪切、玻璃、撕裂等的机械性能试验。

3、图片