微机控制电子式慢应变应力腐蚀试验机

采用高精度传感器、测量放大器进行数据采集，实现负荷、变形、位移等工程量的显示处理，试验控制方式有负荷、变形、位移多种。选用世界知名厂家的外购件，充分保证了系统的稳定可靠性，试验软件具有强大的数据处理功能，试验条件和试验结果自动存盘，显示、打印符合相关国家标准的随机成组试验数据、试验曲线、试验报告。

1、性能参数

型号：WDML-50KN

最大试验力： 50KN

试验力范围：1--100%全程不分档

精度等级：1级，示值准确度优于±1%

配有螺纹连接夹具（两种）、销式连接夹具有自动调心装置

速度精度优于±1%，示值准确度优于±1%，变形及位移精度优于±0.5%

慢应变速率试验的拉伸速度可以在 10-6 ～1mm/min 之间无级调节

试验拉伸空间：0-400mm，试验空间可调

试验控制方式：力、时间、加载速率、分步（多级）加载

2、应用范围

主要用于检测、研究金属材料的静态持久拉伸、蠕变、应力腐蚀等的机械性能试验，可用于在NaOH、NO3-、H2S、CL-溶液、N2O4、NH3、湿空气和水等介质环境下测定金属的应力腐蚀破坏特性试验。 通过恒载荷、恒变形等试验方法不能迅速激发应力腐蚀的条件下，确定延性材料应力腐蚀敏感性的加速试验方法。

3、图片