组态控制万能摩擦磨损试验机

本机主要由电控面板、主轴驱动系统、弹簧式加载系统、试验力摩擦力矩测量系统、嵌入式计算机测控系统（包括液晶显示器、计算机主机、采集模块、控制板卡等）、摩擦副及专用夹具等组成。

一、主要技术参数

1.轴向加载范围：10～1000N

2.轴向试验力相对误差：±1%。

3.试验力长时保持相对误差（30min）：±1%FS。

4.摩擦力矩测量范围：0～2500N·mm

5.摩擦力矩相对误差：±2%。

6.摩擦力臂长度：50mm。

7.主轴电机类型：伺服电机

8.电机输出最大扭矩：5N·m。

9.主轴转速：1～2000r/min（无级可调）。

10.主轴转速误差：100r/min以下±1r/min；100r/min以上±5r/min。

11.试验介质：空气、油、水、泥浆、磨料等。

12.加热器加热范围：室温～260℃。

13.温度控制精度：±2℃。

14.停机控制方式：手动/自动（时间、转数、摩擦力矩等）

二、主要应用

1.本机可在改变温度、负荷、速度、摩擦副材料、摩擦副表面粗糙度、硬度等参数以及改变润滑状态（无油润滑、滴油润滑或浸油润滑）的各种情况下，实现不同摩擦副间的摩擦模拟试验。

2.本机可模拟滚动、滑动及滚滑复合运动的摩擦形式，具有多种摩擦副，如销盘（具有大盘与小盘，单针与三针）摩擦副、四球摩擦副、止推圈、球盘等。能完成多种点、线、面的摩擦模拟实验。可用来评定润滑剂、金属、涂料、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能。

3.本机适用于摩擦学各专业领域，能满足石油化工、机械、能源、冶金、航天等摩擦学研究的各行业用户开发、检测各种中高档系列油、油脂产品以及新兴材料开发、新工艺研究等摩擦磨损测试的要求。

4适用标准

SH/T0189-92润滑油抗磨损性能测定法（四球机法）◇ASTMD3702-94止推圈测定材料摩擦性能的试验方法◇ASTM

G99-04销盘检测材料摩擦性能的试验方法