差示扫描热量仪

DSC 404 F3 A00  Pegasus 是高性价比的 NETZSCH F3 系列产品的新成员之一，作为一台性能优异、配置灵活多样的高温 DSC，广泛应用于高性能陶瓷、金属等材料在高温下的热动力学特性测定，特别适用于在高温下精确测定比热。是市场上最为灵活的 DSC 系统，是进行研究开发，质量控制，失效分析与过程优化的理想工具。

技术参数：

温度范围：-150℃ ... 2000℃

升温速率：0.001 K/min ... 50 K/min（取决于不同的炉体）

可配备 DSC 与 DTA 传感器

热电偶类型：S, E, K, B, W/Re

气氛：惰性，氧化，静态，动态

自动进样器（ASC）：一次最多可装载20个样品或参比（选件）

应用范围：

测定高性能陶瓷与金属材料的热动力学特性。

在纯净气氛或真空（10-4 mbar）下进行定量的热焓与比热测定。

对非晶态金属、形状记忆合金与陶瓷玻璃的表征。

图片