电子式慢应变应力腐蚀试验机

微机控制电子式慢应变应力腐蚀试验机采用计算机技术设计、研制的智能型试验机，它可以根据使用要求对试样进行拉伸、压缩、弯曲、蠕变等，主要用于检测、研究金属材料、非金属、复合材料及其制品的静态持久拉伸、蠕变、应力腐蚀等的机械性能试验，可用于在NaOH、NO3-、H2S、CL-溶液、甲醇、N2O4、NH3、湿空气和水等介质环境下测定金属的应力腐蚀破坏特性试验。通过恒载荷、恒变形等试验方法不能迅速激发应力腐蚀的条件下，确定延性材料应力腐蚀敏感性的加速试验方法。

性能参数

1、最大试验力： 30kN; 50kN;

2、试验力范围：1--100%全程不分档

3、精度等级：1级；示值准确度优于±1%

4、配有螺纹连接夹具（两种）、销式连接夹具有自动调心装置；

5、速度精度优于±1%，示值准确度优于±1%，变形及位移精度优于±0.5%。

6、慢应变速率试验的拉伸速度可以在 10-6 ～1mm/min 之间无级调节。

7、试验拉伸空间：0-400mm,试验空间可调

8、试验控制方式：力、时间、加载速率、分步（多级）加载

应用范围

- 研究金属材料的静态持久拉伸、蠕变、应力腐蚀等的机械性能试验；

- 可用于在NaOH、NO3-、H2S、CL-溶液、甲醇、N2O4、NH3、湿空气和水等介质环境下测定金属的应力腐蚀破坏特性试验；

- 通过恒载荷、恒变形等试验方法不能迅速激发应力腐蚀的条件下，确定延性材料应力腐蚀敏感性的加速试验方法。

图片