旋转流变仪

Physica MCR301流变仪是Anton Paar公司新一代的旋转流变仪，结合了Anton Paar公司最新研究成果和计算机、电气控制方面的最新技术：Toolmaster智能连接（专利）、TruGap精确测量间隙真实尺寸系统（专利）、新颖的马达设计和空气轴承、精确控温的对流加热炉，帕尔帖（Peltier）加热系统。同时提供用户友好软件，包括所有标准分析工具和特殊分析模板，如时温等效，频谱计算和分子量分布等。Physica MCR301旋转流变仪成为目前技术先进、操作方便、维护简单的流变仪。

- 性能参数

轴承： 空气轴承 
最小扭矩：0.02μNm 
最大扭矩：200mNm
偏角（预设）：1到∞ μrad 
最小速度（CSS）：10-7 rpm 
最小速度（CSR）：10-6 rpm 
最大速度： 3000rpm 
最小频率： 10-5Hz 
最大频率： 100Hz 
法向应力范围： 0.01-50N 
法向应力精度： 0.002N 
温度范围：-150℃~1000℃

- 应用范围

可以进行的测试内容包括：流变性能、粘弹行为、松弛行为、玻璃化转变、阻尼行为等，适用于热塑性塑料、热固性材料、弹性体、粘合剂、涂料、复合材料等领域。

- 图片