多功能摩擦磨损试验机

1、性能参数

产品型号：美国CETR公司UMT-2

力传感器范围：5～500mN，分辨率：50uN；1～100N，分辨率：5mN。

测试平台： 往复式线性测试平台：最大行程：75mm，位移分辨率：1mm；速度：0.001～10mm/s。

快速线性往复式测试平台：增幅：0.1～25mm；频率：0.1～25HZ。

旋转测试平台：速度：0.1～5000RPM。

2、应用范围：

可对各种薄膜/涂层通过压/划/磨等测试其结合强度、润滑/抗磨特性、抗划痕能力、失效以及疲劳等等；可以对固态或液态的润滑油（脂）的润滑特性和粘滑特性进行评价价。同时还可提供各种理想的检测模式，模拟各种实际工况测试。

3、图片