高频疲劳试验机

性能参数：

| 规 格 项 目 | PLG—100 |
| --- | --- |
| 负 荷 | 单向最大拉压脉动负荷 | 100kN |
|  | 最大拉压交变负荷 | ±50kN |
|  | 负荷分档 | 20kN,50kN,100kN三档 |
|  | 静态负荷精度 | ±1% |
|  | 动负荷示值波动度 | 平均负荷波动度 | ±1% |
|  |  | 负荷振幅波动度 | ±2% |
| 频率范围(Hz) | 80—250 |
| 频率调节级数 | 5级 |
| 试验空间（mm） | 上下试验空间 | 500 |
|  | 左右试验空间 | 500 |
| 最大负荷试验的功率（kW） | 0.6 |

应用范围：

本高频疲劳试验机在配备相应试验夹具后，可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验。

照片：