真空感应熔炼炉

一、性能指标与技术参数

1  技术参数

设备总功率                (kW)               50

电源电压                     (V)                380 (三相)

电源频率                    (Hz)                50

额定容量                     (t)                 0.01

中频额定功率             (kW)               50

中频额定电压               (V)                375 / 250

中频额定频率             (kHz)               2.5

额定温度                    (℃)                 1700

熔化率 (1700℃以钢计)  (kg/h)            约50

极限真空度                  (Pa)                6×10-3

工作真空度                  (Pa)               6 ×10-2

压  升  率                 (Pa /min )           0.1

熔室有效抽速              ( L / S )             3000

二、应用范围

真空感应熔炼炉是在真空条件下利用中频感应加热原理进行熔炼金属的现代化设备。由于它能严格控制温度和合金成份，并具有电磁搅拌和高真空脱气的能力，因此广泛用于冶金生产厂和有关材料研究部门的使用。