光学显微镜

性能参数：

光学系统：明场、暗场、偏光、斜照明, 12V100W照明

五孔转换物镜：5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、50X/0.75、100X/0.85

可调节角度观察头：10X目镜,宽视野25mm

载物台尺寸：160X110mm样品台, 5mm、20mm样品托盘

应用范围：

利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供人们提取微细结构信息，金相分析等

照片：