塑料成型注射机

震德产的注塑机工作稳定，适合高分子材料加工专业的实验教学及科研用。

- 性能参数

型号：CJ150M3V

螺丝行程：200mm
锁模力：1500KN
螺杆直径：42、46、52mm
螺纹槽深：4mm
长径比：18-22

开模行程：410

模板最大距离860mm

容模量：160-450mm

油压顶出行程：100mm

油压系统压力：17.5Mpa

油泵马达：15KW

电热量：9.7KW

机械外形尺寸：4.7*1.2*1.9m

2、应用范围

可成型外型较复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的质地密致的塑料制品。

3、图片