密炼机

密炼机是一种设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。

- 性能参数

型号：PPT-3/ZZL-40

密炼腔容积：55 cm3

转速：100rpm

总加热功率：1500W

最大扭矩：200Nm

速度比：2:3

最高温度：350℃

驱动功率：3000W

总功率：4500W

加热/冷却：电加热/空气冷却

加热区域：3

熔体温度检测：1

样品重量：40-70g

2、应用范围

密炼机是塑炼和混炼中的典型的重要设备，可用于橡胶专业和高分子材料加工专业的教学及科研。

3、图片