动态热机械分析仪

1、性能参数

品牌:PE 美国     型号:DMA 8000

测试系统：单双悬臂梁，三点弯曲，拉伸，压缩，剪切和试料夹模式。

温度范围： -190℃到400℃ (采用液氮流体浴可达-196℃)

升降温速率：加热速率：0~20oC/min；冷却速率：0~40oC/min

频率范围：0 到 300 Hz，测试过程中可同时最多100个频率

测试部位：360゜自由旋转：可以在任何适宜的方位装换样品

动态位移：	0~±1000um

刚度范围：	2×102 ~1×108N/m  精度2 N/m

模量范围：	103~1016Pa  精度0.0001Pa

力范围： 	±10N  精度0.002N

位移/应变： ±1000um	  精度1nm

独创新颖的试料夹测试方式可满足快捷准确的测试粉末、凝胶等制样困难的样品。

2、应用领域：

动态热机械分析仪被广泛用于材料的粘弹性能研究，可获得材料的动态储能模量，损耗模量和损耗角正切（tan δ）等指标。

DMA8000主要是用来测量样品在一定条件温度、时间、频率、应力或应变、气氛和湿度等综合条件下蠕变、应力松弛和热机械性能等动态力学性能。

3、图片