X射线应力测定仪

1、性能参数

２θ扫描范围：侧倾固定ψ法120°～170°； 
侧倾固定ψ法45°～170°（备选）； 
同倾固定ψ法140°～170°（备选） 
２θ扫描最小步距：0.01° 
２θ扫描每步计数时间：0.1S～20S 
ψ角范围：0°～ 65° 
ψ角摆动角度：0°～±6° 
X射线管电压：15～30kV,可调 
X射线管电流：3～10mA,可调

2、应用范围：

非破坏性检测，该系统应用X光的衍射方法，可以实现非破坏性的检测金属内部的残余应力。

3、图片