高温蠕变持久慢拉伸试验机

1、性能参数：

试验力测量范围 0.6kN～30kN 0.75kN～50kN 1.0kN～80kN 1.0kN～100kN
 试验力示值相对误差 示值的±1%以内
 上下夹头偏心率 ≤10％
 最小砝码力值 1N
 杠杆比 1:40 1:50 1:100
 杠杆级数 1 级 2 级
 杠杆偏移量（自动调平范围） ±0.10mm ±0.12mm ±0.13mm ±0.14mm
 下拉杆移动速度 慢速（自动调平） 2.5mm/min
  快速     50 mm/min
 调平电机功率 370W 550W 1.1kW
 加载电机功率 100W
 下拉杆行程 200mm
 电源 380V±10%

2、应用范围：

用于各种金属及合金在一定的温度和恒定的拉伸负荷作用下，测量金属材料的蠕变性能
和持久性能。

照片：