双螺杆机组

小型双螺杆挤出机常用于高校实验、教学及科研中，可广泛用于常见塑料制品的挤出加工和造粒等。

- 性能参数

型号：TE-34
主机功率：7.5KW(max)
加热功率：7KW
螺杆直径：34mm
螺纹槽深：4mm
长径比：28-40

2、应用范围

双螺杆挤出机适用于多种挤出产品的生产及填充、共混、改性、增强的挤出生产。小机型主要用于科研、教学。

3、图片