超硬材料六面顶液压机

1、性能参数：

1.型号：CS-IV(HD) 桂林桂冶实业有限公司

2公称压力 单缸：14000 kN 六缸：84000 kN

3 工作压力  高压14.2 MPa 超高压102 MPa

4 活塞空行程速度 单缸5.45 mm/s三缸2.1 mm/s

5 油缸直径 φ420 mm

6 活塞最大行程75 mm

7 开口高度205 mm

8闭口高度130mm

9 增压器增压比  7.3:1

2、应用范围

桂冶生产的CS系列超硬材料六面顶液压机是合成超硬材料及其制品的超高压设备，主要应用于制造人造金刚石、立方氮化硼的单晶和聚晶，以及合成复合片（PDC、PCBN）等超硬材料领域的研究和生产。

3、图片