转矩流变仪系统

1、性能参数

产品型号：美国赛默飞世尔科技公司 HAAKE PolyLab OS

单螺杆系统：料筒直径19.05mm，螺杆长径比25，压缩比3:1,压力传感器700bar，最高温度450℃。

双螺杆系统：螺杆直径16mm，螺杆长径比25，可扩展为40，最高温度400℃，最大产量5Kg/h。料筒和螺杆为组合式，具有中段加料口，液体进料口和抽真空接口。

纺丝系统：10孔，孔径0.2mm，最高温度450℃。

切粒系统：机头为单孔，孔径3mm，最高温度400℃，切粒机切粒长度可调。

薄膜和片材系统：机头口模宽100mm，间隙可调0.2-1.2mm最高温度420℃，片材牵引辅机带压送辊，辊温-25-120℃可控，牵伸比1-2。

毛细管流变系统：长径比10,20,30,40直径1.5mm的圆棒毛细管各一组，最高测试温度450℃。

2、应用范围

聚合物的熔融共混挤出造粒、纺丝、挤出片材和毛细管流变测试。

3、图片