石英微天平分析仪

1、性能参数

产品型号：芬兰KSV NIMA公司QCM-Z500

仪器分辨率：质量分辨率：0.177 ~ 3.5 ng/cm2

阻抗分辨率R（损耗，D）：0.01欧姆（1*10-9）

每个传感器上的样品体积：～50µl

最少样品量：～300µl

工作温度：10到60℃，温度分辨率：± 0.1 ℃，采用Peltier控温方式

传感器晶体：5MHz,14mm直径，AT-切割，金电极

频率范围：1～55 MHz（对于5 MHz基频晶体允许6个振动频率，最大到11倍频，55 MHz）

2、应用范围

QCM石英微天平分析仪是研究涂层或薄膜与气体分子或者液体分子相互作用的非常灵敏的有效工具。它通过石英晶振法测频率，获得获得质量、阻抗性能、厚度以及粘弹性等信息，被广泛用于成膜质量、微粒粘附、流体粘度等方面的检测。

3、图片